大庆华科

导热油（氢化三联苯）

采购技术要求

编              制：            年    月    日

作  业  区  审  核：            年    月    日

生产技术经营部审核：            年    月    日

批              准：            年    月    日

大庆华科化工作业区

2024年9月29日

大庆华科C9联合石油树脂装置

导热油L-QD350（氢化三联苯）采购技术要求

本项目约定大庆华科股份有限公司为买方，投标报价方为卖方。

一、项目介绍

大庆华科股份有限公司化工作业区C9联合树脂装置有导热油炉4台，使用氢化三联苯做为热媒，给C9分离装置、深色石油树脂装置、热聚石油树脂装置、C5石油树脂装置提供热源。

- 买方的基础条件

1、使用的装置简介

C9联合石油树脂装置共有4台导热油炉，其中3台功率为4000KW、1台功率为2000KW，采用石化公司管输的高压瓦斯气作为燃料，给10万吨/年裂解C9分离装置、2.5万吨/年C5石油树脂装置、1.0万吨/年间戊二烯石油树脂装置、1.4万吨/年C9深色石油树脂装置、1万吨/年C9热聚石油树脂装置提供热源。

2、设备条件

C9联合石油树脂装置共有导热油油炉4台，分为3个循环系统，供不同的装置使用。

3、操作条件

| 序号 | 编号 | 管道介质名称 | 正常流量 | 操作温度 ℃ | 操作压力(MPaG) | 管径(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 液体m³/h |  |  |  |
| 1 | 导热油炉及油炉循环线 | 氢化三联苯 | 200 | 298 | 0.6-1.1 | 150 |

三、对导热油（氢化三联苯）产品的技术要求

1、技术指标要求

要求产品各项技术指标满足GB/T 23971-2009《有机热载体》国家标准，即，

| 项目 | 质量指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 清澈透明，无悬浮物 |
| 最高允许使用温度/℃ | 350 |
| 自燃点/℃ 不低于 | 最高允许使用温度 |
| 闪点（闭口）/℃ 不低于 | 100 |
| 硫含量（质量分数）/% 不大于 | 0.2 |
| 氯含量/（mg/kg） 不大于 | 20 |
| 酸值（以KOH计）（mg/kg） 不大于 | 0.05 |
| 铜片腐蚀（100℃，3h）/级 不大于 | 1 |
| 水分/（mg/kg） 不大于 | 500 |
| 水溶性酸碱 | 无 |
| 残碳（质量分数）/% 不大于 | 0.05 |
| 运动粘度/（mm2/s） 40℃ 不大于 | 40 |
| 热稳定性（最高允许使用温度下加热） 外观 变质率/% 不大于 | 1000h 透明、无悬浮物和沉淀 10 |

各项指标采用的检测方法见国标GB/T 23971-2009《有机热载体》中第5条中表2“有机热载体的技术要求和试验方法”中的要求，本表未列出的指标按GB/T 23971-2009执行。

产品执行企业标准时，需提供有效的企业标准。企业标准（进口标准）规定的检测项目，首先应执行国家标准，对于没有相应的国家标准、行业标准的项目，其分析方法要具有可操作性，计算公式符合逻辑，且不能指定具体品牌的分析仪器。

2、卖方投标报价时须提供产品安全技术说明书；送货时须随附出厂质量检测报告单。对于危险化学品需提供安全生产许可证或危险化学品经营许可证，证书中应包含标的物产品。

3、卖方保证导热油产品保质期不低于2年，在规定的质量保证期内，在环境温度下储存及操作温度下使用不会发生变质现象。标的物生产日期与到货日期间隔不超过4个月。

四、报价人需知

1、产品应用业绩要求

投标产品近3年拥有化工装置成功应用的业绩。附使用单位出具的业绩证明材料（盖章）、合同复印件。业绩证明材料内容包括：使用单位、应用装置情况、应用时间、应用效果、联系人及联系电话等。买方有权利对中标供应商提供的业绩材料进行核实，如发现卖方提供材料不属实，有权取消中标资格。

2、本《技术要求》文件效力

本《技术要求》文件作为本产品招标采购的技术文件，卖方参加投标报价即视为承诺标的产品满足本《技术要求》文件中各项条款要求，视为商务合同的技术文件。卖方报价时应提供产品标准、安全技术说明书等技术资料，如有必要买方将组织进行技术交流。

3、其它

1）产品包装用铁桶包装, 包装标志执行GB 23971-2009要求，包装容器上应有明显牢固的标志，内容包括：产品名称、等级、商标、制造商、公司地址、生产日期或批号、净含量。包装物在-40～40℃环境下不破损。铁桶需满足叉车油桶夹子装卸要求。

2）如产品在使用过程中达不到第三条中各项技术要求，则取消买方合格供应商资格。买方将剩余产品退还给卖方，所有费用由卖方承担。

3）在产品使用过程中如出现问题，买方及时通知卖方。如因产品质量原因影响买方生产，买方有权终止使用，取消卖方合格供应商资格，给买方造成损失的，卖方负责赔偿买方的全部损失。